| 编号 | 特征 | Lu | Yb | Tm | Er | Eu | Dy | La | Y | Pr | Nd | Ho | Ce | Tb | Sm | Gd | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03116 | Si:57% Al:19% K:10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 03134 | Si:56% Al:19% Na:18% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 03130 | Si:53% Mg:40% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 07121 | Si:58% Al:17% Na:9% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 07129 | Ca:47% C:46% | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 07149 | Si:18% Fe:47% Mg:12% Ni:12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 07162 | Si:62% Al:16% Fe:5% | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 07165 | Si:21% Fe:33% Ca:10% Zn:20% | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 07167 | Fe:36% Zn:8% Pb:46% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 07168 | Fe:10% Zn:75% | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 07201 | Al:14% Fe:12% Cr:38% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 07819 | Si:12% Al:13% Fe:9% Mg:33% Cr:26% | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 07840 | Fe:63% Ti:11% Al:9% |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070036 | Si:5% Al:82% Fe:5% | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 070099 | Si:37% Al:14% Fe:8.5% Mn:30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 特征 | Lu | Yb | Tm | Er | Eu | Dy | La | Y | Pr | Nd | Ho | Ce | Tb | Sm | Gd |  |
| 070101 | Si:26% Al:15% Fe:10% Mn:37% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070171 | Si:6% Al:66% Fe:18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |