| 光谱均是九种基体元素原子百分数和为98±1% a.t.%的光谱 稀土元素含量5%(total) 0.3571%(average) a.t.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 特征 | Y | Eu | Lu | Er | Ho | Yb | La | Tm | Tb | Sm | Pr | Ce | Nd | Dy | Gd |
| 03116 | Si:60 Al:20 K:11 Na:6 | 0.9773 | 0.9564 | 0.9299 | 0.9305 | 0.9102 | 0.7901 | 0.8075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03124 | Si:55 Al:21 Fe:1 K:5.8 Na:16 | 0.9793 | 0.9694 | 0.9296 | 0.9187 | 0.9161 | 0.7888 | 0.7968 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03130 | Si:55 Mg:42 | 0.9640 | 0.9481 | 0.9512 | 0.9590 | 0.7661 | 0.7952 |  |  | 0.0932 |  |  |  |  |  |  |
| 03134 | Si:60 Al:20 Na:19 | 0.9754 | 0.9561 | 0.9300 | 0.9231 | 0.9099 | 0.7911 | 0.8087 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07103 | Si:68 Al:15 Fe:1.5 Ca:1.5 K:6 Na:5.7 | 0.9099 |  |  |  |  | 0.7368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07105 | Si:43 Al:15 Fe:10 Ca:9 K:2 Na:6 Mg:11 Ti:1.7 |  |  |  |  |  | 0.7528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07106 | Si:91 Al:4 Fe:2.4 | 0.9750 |  | 0.6732 |  |  | 0.7806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 特征 | Y | Eu | Lu | Er | Ho | Yb | La | Tm | Tb | Sm | Pr | Ce | Nd | Dy | Gd |
| 07107 | Si:60 Al:22 Fe:6 K:5 Ti:0.5 | 0.9870 |  |  |  |  | 0.7133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07111 | Si:56 Al:!8 Fe:4 Ca:4 K:4 Na:7 Mg:3 |  |  | 0.6531 |  |  | 0.7265 |  | 0.7002 |  |  | 0.1800 |  |  |  |  |
| 07121 | Si:61 Al:17 Fe:2 Ca:2 K:3 Na:9 Mg:2 | 0.9520 | 0.9477 | 0.8154 |  | 0.8349 | 0.7308 |  |  | 0.1147 |  | 0.7939 |  |  |  |  |
| 07122 | Si:47 Al:15 Fe:10 Ca:10 Na:3 Mg:10 |  |  | 0.7184 |  | 0.8821 | 0.7404 |  | 0.7879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07125 | Si:73 Al:15 K:7.7 Na:3 | 0.9605 | 0.9245 | 0.7359 |  | 0.8612 | 0.7474 |  | 0.6095 | 0.8251 |  |  |  |  |  |  |
| 07141 | Si:56 Al:6 Fe:7 Ca:19 Na:1.7 Mg:6 Mn:1 | 0.9426 |  | 0.7800 |  | 0.8574 | 0.8897 |  |  | 0.3992 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 特征 | Y | Eu | Lu | Er | Ho | Yb | La | Tm | Tb | Sm | Pr | Ce | Nd | Dy | Gd |
| 07145 | Si:54 Al:15 Fe:6 Ca:5 K:1.8 Na:4 Mg:14 | 0.8654 |  | 0.8045 |  | 0.8755 | 0.7403 |  | 0.7035 |  |  | 0.1708 |  |  |  |  |
| 07405 | Si:57 Al:27 Fe:10 K:2 Mg:1 Ti:0.8 | 0.9603 |  |  |  |  | 0.6941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07407 | Si:38 Al:40 Fe:16.5 Ti:3 |  |  |  |  | 0.8889 | 0.6693 |  | 0.5875 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07840 | Si:3 Al:9 Fe:66 Ca:1.2 Mg:5.5 Ti:11 C:2 |  |  |  |  |  | 0.8583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070036 | Si:5 Al:85 Fe:5 K:1 Ti:3 | 0.9753 |  |  |  | 0.9488 | 0.4925 |  | 0.6748 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 特征 | Y | Eu | Lu | Er | Ho | Yb | La | Tm | Tb | Sm | Pr | Ce | Nd | Dy | Gd |
| 070099 | Si:39 Al:14 Fe:9 Ca:1.5 K:3 Mg:1.7 Mn:31 | 0.9634 | 0.9742 | 0.6116 |  |  | 0.4474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070101 | Si:27 Al:15 Fe:11 Ca:1.3 K:3 Mg:22 Mn:39 | 0.9295 | 0.9839 |  |  |  | 0.3840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070159 | Si:3 Ca:48 Mg:47 | 0.9549 | 0.9656 | 0.8901 |  | 0.8570 | 0.9307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070171 | Si:6.2 Al:69 Fe:19 Ti:4 C:1.3 | 0.9385 | 0.9693 |  |  |  | 0.5675 | 0.8044 | 0.7532 |  |  | 0.0142 |  |  |  |  |